www.sidkorea.co.kr                                                      (주)에스아이디어코스틱

석고음향천정재(SID.Decoustic) 특기 시방서

[SID.Decousitc]

1. 일반사항

1) 적용범위

① 공법 : 본 시방서는 석고음향천정재(SID-Decoustic) 제품의 T-BAR공법(직접현수 및 간접                현수공법)에 관한 시공표준을 규정한 것이다.

② 재료 : 석고음향천정재(SID-Decoustic)는 유리섬유의 내화성능 및 흡음성능과 높은 강도를                발휘하는 석고의 특성을 결합하여 만든 천정마감재로 흡음성능과 내화성능이 뛰어난                불연흡음 천정판 이다.

③ 특성 : 흡음성, 불연성, 치수안정성, 경량성, 무해성, 방수성, 친환경성, 시공성이 우수 하다.

2) 공법특성

시공이 빠르고 간편하며 천장내부에 설치된 배선, 배관 등의 점검이 용이하므로 시공 후 유지관      리 및 보수가 쉽다. 또한 건물 용도별 선택의 폭이 넓고 고급 인테리어 천장을 연출할 수 있        다.

3) 제품규격 및 특징

모델명	규격(mm)	중량(kg/㎡)	Surface	Material	설치방법
석고음향천정재 (SID.Decoustic)	595*595*13.5	5.5	circle hole 5mm	Fiberglass+ Plaster	T-bar25 (610*610)

[ SID.Decoustic ]

2. 시공방법 및 취급

1) 시공방법

① 중심선 설정

② STRONG ANCHOR 타설

가. 설치간격은 ＠900～1,200MM가 이상적이다.

나. 인서트 사용 시 인서트(￠9.5)를 900~1,200mm간격으로 천정 구조체에 설치한다.

③ MOLDING LINE LEVEL CHECK

④ WALL MOLDING 부착

가. MOLDING 고정은 콘크리트 못으로 ＠300MM 간격으로 고정한다.

⑤ HANGER BOLT 설치

가.  HANGER WIRE 이용시 천정높이는 CONNECTING SPRING으로 조정한다.

나. HANGER BOLT & NUT 이용시 HANGER NUT로 조정한다.

⑥ CURTAIN BOX 설치

⑦ 등라인 설정

⑧ CARRING CHANNEL 설치(T1.2 * W38 * H12)

가. 간접현수방식 - HANGER SET와 CARRING CHANNEL을 결착 후 ＠900～1,200MM

간격으로 설치하며, MAIN T-BAR를 연결한다.

나. 직접현수방식 - HANGER SET에 직접 MAIN T-BAR를 연결한다.

⑨ MINOR CHANNEL 설치

가. ＠2,000～3,000MM 간격으로 설치하여 CARRING을 잡는다.

⑩ MAIN T-BAR 설치

가. 시공 중심선에 실을 띄운 후 CARRING CHANNEL과 MAIN T-BAR를 제품규격에            맞춰 ＠600 MM또는 ＠610MM 간격으로 설치한다.

⑪ CROSS T-BAR 설치

가. MAIN T-BAR 홀에 CROSS T-BAR TIP을 끼워 넣는다.

나. MAIN T-BAR와 CROSS T-BAR가 직각이 되게 설치한다.

다. 연결되는 CROSS T-BAR는 일직선이 되게 한다.

⑫ 천정판 설치

가. 설치된 천정틀의 수평을 물수평 또는 LEVEL기로 정확히 맞춘다.

나. 수평 및 수직, 높이가 정확히 설치 완료되면 석고음향천정재(SID-Decoustic)를 오픈된             규격에 맞게 얹어 시공한다.

[ 그  림 ]  시공예시도

2) 운송, 보관 및 취급

① 보관

가. 상대습도 60% 이하의 상태에서 보관한다.

나. 물이나 습기의 영향을 받지 않는 항상 건조하고 청결한 장소에 보관한다.

다. 천장재의 모서리 부분이 파손되지 않도록 유의한다.

라. 벽면으로부터 1m이상 떨어지게 하고, 바닥에 파레트 등의 깔판을 놓은 후 방습 Sheet를           깔고 보관한다.

② 운반 및 취급

가. 운반시 충격을 가하거나 모서리  부분이 파손되지 않도록 하며 기름기나 오염이 없는 청           결한 손으로 취급해야 한다.

나. 포장에 기재되어 있는 제품 취급상 주의를 잘 읽고 취급해야 한다.

3) 공사환경

① 시공 전 후로 공조시설을 가동하여 온도는 30℃이하, 상대습도 60%이하를 유지한다.

② 건물내부의 수장공사가 완료된 후 시공한다.

③ 배선, 배관공사와 작업순서를 맞추어 시공해야 한다.

④ 창호공사가 완료된 후 시공한다.

4) 청소와 보양

① 시공완료 후 적어도 3일간은 충격이나 접촉을 피할 것.

② 야간에는 외기의 통풍을 차단할 것.

③ 시공 후 공조설비의 시운전을 할 경우 급격한 부하는 피할 것.

5) 공사간 간섭

전기 및 설비공사 공조나 닥트설비 등에 의해 간섭을 받지 않도록 제반 여건을 협의한다.

6) 시공 허용오차

마감된 천정은 완전 수평이고, 평탄하고, 3m의 직선자로 천장의 어느 방향을 측정해도 3mm이      내의 수평도를 유지하여야 한다.

7) 보수 및 재시공

천장재 공사 작업중 발생한 파손품이나 변형된 제품은 즉시 교체하도록 하고 제반 교체 사항에      대한 사항은 계약서에 따르도록 한다.

8) 현장 품질관리

시공 후 반드시 천장재의 평활면을 확인하도록 하고,  줄눈 간격, 접합철물, 천장재와 피스의 설      치 수 등을 충분히 확인토록 한다.

9) 제조업자 현장지원

제품이나 장비의 제조업자가 공사, 설치 등에 관해 기술적 지원이 필요한 경우 제조업체에 의뢰      하거나 이를 위한 교육, 효력, 시공지원 등에 대해 제반지원을 하도록 한다.

10) 현장 뒷정리

천장재 붙이기 작업 후 제반 현장의 진행에 불편함이 없도록 청소 및 주변을 정리하도록 한다.

11) 완성품관리

① 천장재 공사 작업후 다른 작업이나 도장이나 벽마감등에 따른 후속작업이 따를 경우 비닐 보        호막으로 보호하거나 포장재등을 통해 천장재의 표면에 영향을 미치지 않도록 관리한다.

② 시공완료 후 충격이나 접촉을 피할 것.

③ 야간에는 외기의 통풍을 차단할 것.

④ 시공 후 공조설비의 시운전을 할 경우 급격한 부하는 피할 것.

12) 시공시 주의사항

시공 후 실내 습기에 의해 천장재의 변형을 방지하기 위해 정기적인 환기를 실시한다.