www.sidkorea.co.kr                                                      (주)에스아이디어코스틱

벽천장용흡음재(SID.Image) 특기 시방서

[SID.Image]

1. 일반사항

1) 관련도서 : 도면과 기타 계약도서의 내용을 포함하고 총칙의 해당 규정사항이 이절에 적용된다.

2) 적용범위 : 본 시방서는 건물의 벽체 또는 천정부위의 시공에 적용하고, 설계도면이 지정하는                 벽천장용흡음재(SID.Image)를 적용한다.

3) 제출문

공정계획, 납품 및 자재승인에 관한 성적서를 시공계획서와 함께 해당 규정에 따라 제출한다.

① 자재현장 반입계획서

② 시공상태 예측계획서

③ Q마크 품질보증 인증제품

④ K.F.I 인증 (방염성적서)

⑤ 시험성적서 (발급일 기준 1년 이내)

흡음계수 - KS F 2805

겉모양. 치수, 함수율 – KS F 3503

⑥ 품질관리 계획서(납품, 시공순서, 방법, 자재관리, 작업환경, 보양 및 보수, 품질보증기간,           선정/관리)

4) 납품 확인서

공급자는 흡음판넬의 시험성적서등 기타 필요서류를 제출하여 발주처의 승인을 득한 후납품 및     시공을 착수 하여야 한다.

5) 시공 상세도면

별도로 감독관이 필요하다고 인정되는 부위의 상세도를 제출한다.

6) 보관 및 취급

① 재료는 눈, 비 직사광선이 닿지 않는 곳에서 보관하며 통풍이  잘 되는 장소이어야 한다.

② 재료의 운반 및 취급시 파손되지 않도록 하고, 손상된 재료는 즉지 장외로 반출하여야 한다.

7) 하자보증

제조업체와 시공자가 협의하여 당해 공사의 기재된 보증기간 내에 성능이 유지되지 않거나         시공된 결과가 시방서 및 도면상의 요구조건과 상이 할 때는 기 시공된 결과를 도급자의 책임       하에 무상으로 재시공 또는 보수안건을 검토 날인한 확인서를 첨부하여 감독원에게 제출한다.       보증기간은 준공 후 1년으로 한다. (본 절에 서술된 보증내용이 계약서상의 보증 및 보상책임을     유효화 하지 않는다.)

본사/공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약단지로 13-3       Tel) 031-681-2151 Fax) 031-681-2152

8) 유지 및 보수

표면의 손상부위는 적합한 방법으로 처음 마감과 동일하게 보수 및 처리한다.

9) 재품의 규격 (SID.Image)

① Hole Size (홀크기) : 1Ø~10Ø / [Image  / 주문생산 ]

② Standard Size : [벽천장용흡음재 / 600X1,200, 1,200X2,400 / 주문생산 가능]

③ Thickness : 9T, 12T, 15T / 주문생산 가능

④ 마     감 : 피니싱호일(Paper)

[ SID.Image Panel ]

2. 제 품

1) 일반사항

① 제품명 : 벽천장용흡음재(SID.Image)

② 원산지 : 대한민국

③ 제조사 : (주)에스아이디어코스틱

④ 구조재 : MDF

⑤ 밀  도 : 530Kg/m3 이상

2) 제 법

원목을 일정한 크기의 조각(CHIP) 으로 깍아 이를 해섬(화학약품 처리후 끓임)하여 섬유질만을    뽑아낸 뒤 접착제와 섞어 압력을 가하여 만든 M.D.F면에 피니싱호일(Paper)로 표면 마감처리를    한 후 규격에 맞게 재단 후 가공한다.

3) 특 징

① 내구성 : 오염된 부분의 청소가 가능하며, 표면 내 마모성능이 우수함.

② 가공성 : 목재와 같이 쉽게 가공될 수 있고, 마감재는 피니싱호일(Paper)을 마감재로 사용하                 여, 색상의 선택이 다양하며, 어떠한 자재와 시공하여도 미적 효과가 우수하다.

③ 용  도 : 호텔, 회의실, 방송실, 기계실, 강의실, 도서실, 연구실, 실험실, 교회, 공장, 나이트                 클럽, 헬스클럽, 강당, 영화관, 볼링장, 공연장, 체육관, 학교, 의료시설 등

3. 시 공

1) 현장작업

① 조적 또는 콘크리트면 등 골조틀 위에 도면상에 명시된 구조틀을 만든다. 구조들의 간격은 목        재상일 경우 @400X1200mm 간격 이하로 설치하고, 구조 틀에 직접 벽천장용흡음재             (SID.Image)를 설치 할 경우 크기에 맞추어 구조 틀을 설치한다.

② 설치된 구조틀이 금속(STUD 외)일 경우에는 금속구조틀 위에 합판 9~12mm(폭50mm)을        @400X1200mm 간격 이하로 벽천장용흡음재(SID.Image)의 규격에 맞게 정교하게 설치한         다.

③ 구조틀 사이는 흡음률 또는 단열성능을 높일 경우 흡음단열재를 넣어 시공할 수 있다.

④ 벽천장용흡음재(SID.Image)의 설치는 타카 또는 피스로 고정한다.

이때 벽천장용흡음재(SID.Image)의 고정은 타카 시공시 타카와 목재용 본드를 병행하여 시        공한다.

⑤ 벽천장용흡음재(SID.Image)의 설치시 자재의 수축 팽창을 고려하여 반드시 2~3mm 간격의        줄눈을 넣어 설치한다.

[ 그  림 ]  시공예시도

4. 일반관리

1) 모든 시공자재 및  악세사리는 시방서와 도면에 표시된 모든 부분을 커버 할 수 있는 장비로        구성된다.

흡음 판넬의 시공은 승인받은 도급자에 의해서 설치되어야 한다.

흡음 판넬 시공자는 모든 인력과 자재 그리고 시방서와 도면에 표시된 모든 부분을 커버 할 수       있는 장비를 제공한다.

2) 운송 및 저장

이 제품은 건조한 공간에 저장해야 한다. 바닥이나 벽에 직접 닿지 않게 놓아야 한다.

흡음판넬 PACKAGES는 흙 혹은 파손(저장이나 공사 중)으로부터 보호해야 한다.

제일 밑에 있는 PANEL은 습기를 막을 수 있는 재질로 보호해야 하며, 습기로 부터 보호될 수       있는 환경이 되어야 한다.

3) 환경요구사항

① 건물 외부의 통풍이 차단되어 먼지 및 습기의 유입을 방지하여야 한다.

② 천장속의 배관작업 등이 완료되고 배관 누수시험이 끝난 후 작업에 임하도록 하여야 한다.

③ 접착제를 사용하여 붙이는 경우 작업의 시작시점부터 접착제가 경화될 때까지 주위의 기온          이 5℃이상 유지되도록 한다.

④ 시공시 실내온도는 30℃이하, 상대습도는 50%이하를 유지한다.

⑤ 시공 후 습기에 의한 변형을 방지하기 위해 정기적인 환기를 실시한다.