www.sidkorea.co.kr                                                      (주)에스아이디어코스틱

STANDARD LIST	[ 도면표기 : 석고음향천정재 CH05 ]

			STANDARD DECOUSTIC.CH05
제 품 범 례			제 품 사 진
일반사항	제품명	석고음향천정재CH05(DECOUSTIC)
	규 격	595*595*13.5
	형 태	Circle 5Ø-9P
	중 량	5.5Kg/㎡
	재 료	Fiberglass+Plaster
	설 치	경량철골천정틀(T-bar)
	적용범위	Ceilings
특기사항	소방등급	불연재
	개구율	21%
	흡음률	NRC(0.43)

제 품 상 세 규 격	시 공 도
	시 공 순 서
	① 경량철골천정틀(T-bar)설치 T-BAR 25(610*610) ② 석고음향천정재(Decoustic)설치

Condition : Polyester 50mm+Air Space
Frequency (Hz)	125	250	500	1K	2K	4K	NRC
Absorptivity 본사/공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약단지로 13-3 Tel) 031-681-2151 Fax) 031-681-2152	0.66	0.66	0.56	0.50	0.43	0.32	0.53