www.sidkorea.co.kr                                                       (주)에스아이디어코스틱

STANDARD LIST	[ 도면표기 : SID.DECO BOARD ]

			STANDARD SID.DECO BOARD
제 품 범 례			제 품 사 진
일반사항	제품명	데코보드(SID.DECO BOARD)
	규 격	500*500, 500*1,000
	두께	25T, 50T
	중 량	1.12Kg/㎡
	재 료	폴리에스터
	마감	방염PAPER
	적용범위	Wall & Ceilings
특기사항	소방등급	방염(KFI인증)
	모서리	45。 면치
	흡음률	NRC(0.55)

제 품 상 세 규 격	시 공 도
	시 공 순 서
	① 바탕면 ② 바탕면 이물질 제거 ③ 접착제 도포 ④ SID. DECO BOARD 설치

Condition : Air Space 0mm
Frequency (Hz)	125	250	500	1K	2K	4K	NRC
Absorptivity 본사/공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약단지로 13-3 Tel) 031-681-2151 Fax) 031-681-2152	0.10	0.28	0.66	0.85	0.41	0.21	0.55