www.sidkorea.co.kr                                                      (주)에스아이디어코스틱

STANDARD LIST	[ 도면표기 : SID.SYSTEM RIB ]

			STANDARD SID.SYSTEM RIB
제 품 범 례			제 품 사 진
일반사항	제품명	SID.SYSTEM RIB(시스템리브)
	규 격	40X35,50,65(H)X2,440(3,050)
	원산지	대한민국 / (주)에스아이디어코스틱
	재 질	MDF. 원목. 컬러에코보드
	리브바	23X14(H)X100mm
	마 감	Finishing Foil, SHEET
	적용범위	Wall & Ceilings
특기사항	소방등급	방염(KFI인증)
	흡음률	NRC(0.55)

제 품 상 세 규 격		시 공 도
		시 공 순 서
		① 구조체 ② 틀설치 (Wood & Steel) ③ 합판 THK12, MDF THK9 ④ RIB BAR 설치 ⑤ SID.SYSTEM RIB 설치

Condition : Polyester 50mm+Air Space
Frequency (Hz)	125	250	500	1K	2K	4K	NRC
Absorptivity 본사/공장 : 경기도 평택시 청북면 고잔리 1-803 Tel) 031-681-2151 Fax) 031-681-2152	0.27	0.49	0.42	0.58	0.69	0.61	0.55

본사/공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약단지로 13-3       Tel) 031-681-2151 Fax) 031-681-2152